VITI RIVESTITE IN POLIURETANO

## Applicazione

Viti utilizzate per il fissaggio di lastre di rivestimento su tramogge industriali soggette a:

- Elevata abrasione

- Impatto continuo di materiale sfuso

- Necessità di protezione della testa della vite

- Riduzione rumorosità e vibrazioni

Il rivestimento in poliuretano protegge la vite dall’usura diretta e impedisce punti di consumo localizzato.

## Caratteristiche del poliuretano

- Durezza: 85–90 Shore A

- Elevata resistenza all’abrasione

- Ottima resilienza agli urti

- Buona resistenza chimica

- Riduzione del rumore

- Effetto antivibrante

## Vantaggi rispetto a vite standard

- Riduce l’usura della testa

- Evita che la vite diventi punto di erosione

- Protegge il materiale in scorrimento

- Riduce rumorosità

- Migliora la durata complessiva del rivestimento